OXJSJ-03产品说明书

产品化学名称：固体聚羧酸系高性能减水剂

产品应用：本产品为本体聚合产物，具有高减水、高保坍型的性能，最大的优点就是具有非常优良的保坍性。适用于水泥净浆、砂浆、干混砂浆及混凝土中，可改善工作性能、降低水化放热速度，对混凝土和易性有一定的改善。适用于普通混凝土、泵送混凝土、高强度混凝土当中，与传统母液水剂相比在成本以及运输有很好的优势。

质量指标：

| 产品 | OXJSJ-03 | 检测标准 |
| --- | --- | --- |
| 外观（25℃） | 白色至浅黄色粉末状固体 | 目测 |
| 减水剂率（%） | ≥25 | GB/T8077-2012 |
| PH（1%水溶液） | 3-5 | GB/T6368-2008 |
| 含气量（%） | ≤3 | GB/T8077-2012 |
| 固含量（%） | ≥99 | GB/T8077-2012 |
| 氯离子含量（%） | ≤0.1 | GB/T8077-2012 |

包装规格：25Kg复合塑料编织袋或者25Kg复合塑料纸袋；

贮运条件：本品无毒、难燃，可按一般化学品运输规定办理，严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。贮存于干燥、阴凉、通风处，运输过程中要避免阳光直接照射和雨淋，贮运温度不宜高于35℃。

产品保质期：在规定的贮运条件下保质期3个月。