聚乙二醇产品说明书

产品化学名称：聚乙二醇

产品应用：PEG 系列产品无毒、无刺激性，具有良好的水溶性，并与许多有机物组份有良好的相溶性，具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接剂、抗静电剂及柔软剂等，在化妆品、制药、化纤、橡胶、塑料、造纸、油漆、电镀、农药、金属加工及食品加工等行业中均有着极为广泛的应用。

质量指标：

表1 液体聚乙二醇质量指标

| 品名 | 外观 （25℃） | 色度(Hazen) ≤ | 平均分子量 | pH值(5%水溶液) | 水分/% ≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEG200 | 透明液体 | 20 | 195～205 | 5.0～7.0 | 0.20 |
| PEG400 | 透明液体 | 20 | 395～415 | 5.0～7.0 | 0.20 |
| PEG600 | 透明液体或白色膏状 | 20 | 585～615 | 5.0～7.0 | 0.20 |
| PEG800 | 白色膏体或液体 | 20 | 785～815 | 5.0～7.0 | 0.20 |

表2  固体聚乙二醇质量指标

| 品名 | 外观 （25℃） | 色度(Hazen) ≤ | 平均分子量 | pH值(5%水溶液) | 运动粘度（40℃）/（mm2/s）（25%aq） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEG1000 | 白色蜡状固体 | 30 | 950～1050 | 5.0～7.0 | — |
| PEG1500 | 白色蜡状或片状固体 | 30 | 1450～1550 | 5.0～7.0 | — |
| PEG2000 | 白色片状固体 | 30 | 1800～2200 | 5.0～7.0 | 4.0～5.0 |
| PEG3000 | 白色片状固体 | 30 | 2800～3200 | 5.0～7.0 | 5.0～6.0 |
| PEG4000 | 白色片状固体 | 30 | 3800～4200 | 5.0～7.0 | 6.0～8.0 |
| PEG6000 | 白色片状固体 | 30 | 5600～7000 | 5.0～7.0 | 10.0～15.0 |
| PEG8000 | 白色片状固体 | 50 | 7500～9000 | 5.0～7.0 | 14.0～18.0 |
| PEG10000 | 白色片状固体 | 70 | — | 5.0～7.0 | 18.0～28.0 |
| PEG20000 | 白色片状固体 | 70 | — | 5.0～7.0 | 40.0～80.0 |

注：采用HG/T4134-2010《工业聚乙二醇（PEG）》方法检测。

包装规格：液体产品采用25KG/桶或200Kg/桶包装，片状产品采用25kg或20Kg复合塑料编织袋或纸袋包装；

贮运条件： 本系列产品无毒，不易燃，在运输过程中应防止日晒、雨林，保持包装完整。贮存于阴凉、干燥、通风处。

产品保质期： 在规定的贮运条件下PEG6000及以下产品保质期为2年，PEG8000、PEG10000、PEG20000产品的保质期为1年。